## Slide 1: Kõrvalahelate effekt mitte-kristallilise LiPF6·PEOx; x=10 ja 30 korral, kasutades MD meetodit.
Jaanus Karo1, Daniel Brandell1, Alvo Aabloo2 and Josh Thomas1
1 Ångström Advanced Battery Centre, Uppsala University, Sweden
2 Institute of Technology, Tartu University, Estonia

## Slide 2: Juttu tuleb ...
MD simulatsioon
Uuritav materjal
Kasutatavad meetodid
Ioonide lokaalne liikuvus ja diffusioon
Liikuvused
Liikuvuse mehhanismid
Lõppsõna

## Slide 3
Molekulaardünaamika
Kasutades klassikalisi Newtoni seadusi, saadakse “film” materjali sisemusest
Jõud on kirjeldatud potensiaalidega –”Force Field”
Fij
aj
Fik
ak
Fjk
i
j
k
Mudel: perioodilised ääretingimused

## Slide 4
PEO – polüteleenoksiid; -(CH2CH2O)n-
Ioonse juhtivuse suurendamiseks:
“Plasticizers”
Nanoosakesed
teist tüüpi polümeerid: PPO, polyimides
Modifitseerime PEOd: “cross-links”, kõrvalahelad
Kõrvalahelad:
Vähendab kristallilisust
Muudab juhtivuse mehhanismi - lokaalne liikuvuse effektid
Notes: PPO – CH2-O-C(CH3)H-

## Slide 5
Previous study: Salt-free systems
Karo et al., Solid State Ionics 2005, 176, 3041
A total of 62 different models were simulated:
- 6 different side-chain lengths:
3, 6, 7, 8, 9 and 15 EO units
- 5 different side-chain separations:
5, 10, 15, 20 and 50 EO units
- 2 different salt concentrations:
LiPF6∙PEO10
LiPF6∙PEO30
Side-chain
Distance: 5 EO units
Backbone
Simuleeritud süsteemid
- 2 reference systems without side-chains
Experimental comparison:
Nishimoto et al. Macromolecules 1999, 32, 1541
What is the weight percentage here?

## Slide 6: Simulatsiooni detailid
293K, 1 bar
In each MD box ~360 EO units
Generation: Monte-Carlo approach
Periodic simulation boxes, ca. 29 × 29 × 29 Å
Densities: 1.40 g∙cm-3 (1:10)
1.23 g∙cm-3 (1:30)
After equilibration, simulation time: 2.2 ns
NPT barostat
Time-step: 1fs

## Slide 7
Lokaalne mobiilsus või liikuvus
Standardhälve (STD) üle mittekeskmistatud MSD väärtuste
Meetodid: MSD funktsioon
Samm 1 ->
Samm 2 ->
STD väärtus = aatomi või grupi aatomite mobiilsus
Diffusioon
Samm 3 ->
STD
Notes: I don’t know how to answer to the question “Correlation between mobility and diffusion?”

## Slide 8
Ühe liitiumi liikuvus 2.2 ns jooksul, 20 °C juures

## Slide 9: Ioonide hüppete arv
1:10/1:30 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15
5 | 4/2 | 3/1 | 1/1 | 7/1 | 3/2 | 6/1
10 | 3/2 | 6/1 | 4/1 | 5/1 | 4/2 | 7/1
15 | 4/2 | 2/1 | 3/2 | 3/1 | 4/1 | 3/1
20 | 1/2 | 6/1 | 3/1 | 2/3 | 4/2 | 2/2
50 | 1/3 | 5/1 | 4/2 | 5/2 | 9/1 | 5/3
Statistikat vähe !
Edasi vaatleme lokaalseid effekte

## Slide 10
3D mobiilsuse graafikud
Notes: This example picture represents systems with side-chains and with low salt concentration.

## Slide 11: Polümeeride liikuvus sooladega ja ilma
Koos soolaga . . .
Mobiilsused langevad (pea kõigis süsteemides)
Polümeer muuutub jäigemaks
Suurimad erinevused kõrge konsentratsiooni puhul
Samad maksimumid ka liitiumite puhul!
S-C
free
1.92
S-C
free
2.42

## Slide 12: Liitium ioonide mobiilsused
S-C
free
1.78
S-C
free
1.45
Notes: Kuna süsteem on jäigem, siis äkki erinevate pikkustea kürval ahlad eri soolade juures muudavad ioonset juhtivust erinevalt
Kui palju reaalselt mobiilsus suureneb kürvalahelatega süsteemide puhul ja ilma kürvalahelateta

## Slide 13: Katioonid vs. anioonid
Osades süsteemides anioonide mobiilsused madalamad
Resemblent mobility patterns for different ion species
S-C
free
1.78
S-C
free
1.94
S-C
free
1.45
S-C
free
2.01

## Slide 14: Peaahelad vs. kõrvalahelad
Kõrvalahelad on mobiilsemad
Corr. with Li’s 0.8
Corr. with Li’s 0.7
Corr. with Li’s 0.5
Corr. with Li’s 0.6
S-C
free
1.92
S-C
free
2.42

## Slide 15: Üks võimalik seletus liitiumite liikuvustele

## Slide 16: Liikuvused pikki kõrvalahelaid
1:10
1:30
Mingil määral optimaalsus
7-8 EO kõrvalahela pikkuste juures

## Slide 17: Liikuvused pikki peaahelat

## Slide 18: Lisaks ...
Anioonid liigutavad katioone
Liikuvuse suund on võrdtõenäosuslik igas suunas
Kaks levinumat polümeeri konfiguratsiooni hüppe puhul: ioon asub lähedal ühenduspunktile ja ioon asub kahe risti asetseva ahela vahel
Notes: Insert the movie by yourself. I could not do it because of a problem with my Powerpoint

## Slide 19: Järeldused
Kõrvalahelad vähendvad kristallilisust – juhtivus suureneb
Erinevad kõrvalahela parameetrid muudavad juhtivust 2-3 korda.
Korrelatsioon ioonide mobiilsuste, polümeeri mobiilsuste ja ioonide asukoha vahel. Hoida ioonid kõrvalahelate lõppude ligi.
Suur soola konsentr. : Maksimaalsed mobiilsused lühikeste kõrvalahelate puhul
Väike soola konsentr. : Maksimaalsed mobiilsused kõrvalahelate vahemikus 7-9 EO pikkust
Quite good agreement with experimental values