## Slide 1: Nafion® ja MD
Jaanus Karo
20 november 2007

## Slide 2: Üldist
K. A. Mauritz and R. B. Moore, Chem. Rev., 2004, 104, 4535–4585. – hetkel Nafioni kohta parim ülevaate artikkel
Hetkel leidnud umbes 10-15 artiklit Nafioni ja MD-ga seotud
Umbes sama palju erinevaid töögruppe
MD täiendab eksperimenti: SO3- gruppide roll, vee klastrite suurused, polümeeri morfoloogia, lisatud ioonide roll (tüüpiliselt Li+ , Na+, H3O+ ja K+)
Simulatsiooniboksi suurused alates ~20Å (Dyakov, 1995) kuni : ~80 Å/200 ps – S.S. Jang, J. Phys. Chem. B, 108 (2004) 3149; 83Å/2.5 ns/24300 particles S. Urata, J.Phys. Chem. B, 109 (2005) 4269.

## Slide 3: Üldist
All-atom FF(kõrvalahelad) vs. United-atom FF (peaahelad)
Prootoni transport: Grotthuss (two-state empirical valence-bond (EVB), MS-EVB+MD, [Spohr, Molecular Simulation, 30 (2004) 107–115]) ja transport (klassikaline MD)
MD sobilik simuleerima väikesi molekule. Materjali morfoloogia uuringuks vaja lisapingutusi
Simulatsioonide lokaalsed omadused: RDF, lokaalne diffusioon ei sõltu väga muldeli suurusest ja algkonfiguratsioonist
Mesoskaala omadused (hüdrofoobsed, hüdrofiilsed osad) erinevad suuresti (1-5nm) – algkonfiguratsioon, relaksatsiooni aeg.
  1-4 monomeeri pikkused jupid võimaldavad lokaalsest miinimumist üle saada [N. Blake 2005, N. Blake 2007] – mittefüüsikalised tulemsed!?
Mitmeid mudeleid, kuid üldine arvamus on, et moodustuvad klastrid, kuid lahtine on kuidas need klastrid ühendatud on

## Slide 4: Uuritud teemad
Ühed esimesed tõsisemad tegijad olid Vishnyakov ja Neimark J. Phys. Chem. B, 104 (2000) 4471; J. Phys. Chem. B, 105 (2001) 9586,
  Peamine tulemus: peaahela mobiilsus kasvas tugevalt metanooli lahuses.
“cluster factor” andmete võrdlus näitab, et MD-s on klastrid väiksemad kui eksperimendis – simudes väiksem MW.
Vee klastrid sõltuvalt vee hulgast simulatsioonis (tüüpilised sisaldused: 3 - 40 wt%).
  Rohkem vett, suuremad klastrid. Kõige lõpuks tekivad kanalid
  Kui λ väike, SO3- grupeeruvad vee molekulide abil.
  Kui λ suur, pidev rotatsioon seotud ja vabade vee molekulide vahel.
  Vee molekulid moodustavad “sillad” SO3- gruppide vahele, kaugus 4.6-7.7 Å. Olenemata elektrostaatilisest tõukumisest. Kaugus väheneb vee konsentratsiooni vähendamisel [Urata]
  Paddison ja Elliott leidsid, et prootoni transport võimalik juhul λ=3 kui -SO3- on “sillatud”
Erinevate üksikute molekulide liikuvuse sõltuvus vee hulgast simulatsioonis.
  Vähese vee konsentratsiooni puhul on vee dünaamika takistatud – SO3-
  350 K, λ=3.5, vee molekulide transport ~14 korda kiirem kui hüdroonimumite
  350K, λ=16, vee transport ainult ~6 korda kiirem

## Slide 5: Uuritud teemad
Vee või ioonide “residence time” (RT) sõltuvused kaugustest SO3- rühmadest
  Suurendades membraani vee sisaldust, RT väheneb
  Väheneb kaugusega [Blake, J. Phys. Chem. B, 111 (2007) 2490]
  RT sõltub vee hulgast ja kaugusest lähimast happe rühmast [Urata, tabel 6]
Vesiniksideme dünaamika (EVB abil)
  Üldine prootoni difusioon hõlmab mõlemat - “structural” ja “vehicular”.
  Prootoni liikuvused on samas suurusjärgus [Petersen, J. Phys. Chem. B, 110 (2006) 18594]
  Nad leidsid samuti, et prootoni transport ümber sulfaat rühmade toimub põhiliselt Grotthuss mehanismi abil.
Vee difusiooni sõltuvus kaugusest polümeerist:
  Vee molekul liigub peaaheala lähedal 2/3 võrra aeglasemalt kui tavalises vees [Blake, Mills, Metiu, J.Phys.Chem.B, 111 (2007) 2490].

## Slide 6: Uuritud teemad
Vee jaotus ümber SO3- sõltuvalt kaugusest [Urata, J. Phys. Chem. B, 109 (2005) 4269–4278; Venkatnathan, J. Phys. Chem. B, 111 (2007) 7234]:
  4.6 Å – seotud (2.5% for λ= 3.5 - 1.0% for λ=16. )
  4.6 ja 8.0 Å – nõrgalt seotud (4.4%, 4.7%, 4.1%, 3.3%)
  > 8 Å – nõrgalt seotud (93% - 95.7%)
SO3- grupid orienteeruvad risti vee-ionomeeri pinnaga [Urata]
Vee molekulide dipooltelg suunatud polümeeri maatriksi poole kui kauguse väiksem kui 4 Å [Urata]
Vesi on ainult SO3- ümber, isegi mitte kõrvalahelate hapnike juures [Urata]
Kõrvalahelate jaotus. “bloky” juhtumi puhul faasi separatsioon oli 60% suurem ühtlaselt jaotunud kõrvalahelate puhul. Võrdlus eksperimendiga – “bloky” ja ühtlase jaotuse vahel [S. S. Jang, J. Phys. Chem. B, 108 (2004) 3149]
RDF-d ja difusioonikoefitsiendid

## Slide 7: Probleemid
Nafioni topoloogia/morfoloogia
“Electro-osmotic drag”
Ideid ...

## Slide 8: Kirjandus
Klaus-Dieter Kreuer et al., “Transport in proton conductors for fuel-cell applications: Simulations, elementary reactions, and phenomenology,” Chemical Reviews 104, no. 10 (2004)
K.A. Mauritz and R.B. Moore, “State of Understanding of Nafion,” Chemical Reviews 104, no. 10 (October 13, 2004)
Aleksey Vishnyakov and Alexander V. Neimark, “Molecular dynamics simulation of microstructure and molecular mobilities in swollen Nafion membranes,” Journal of Physical Chemistry B 105, no. 39 (2001)
N.P. Blake, G. Mills, and H. Metiu, “Dynamics of H2O and Na+ in Nafion Membranes,” Journal of Physical Chemistry B 111, no. 10 (March 15, 2007)
S. Cui et al., “A Molecular Dynamics Study of a Nafion Polyelectrolyte Membrane and the Aqueous Phase Structure for Proton Transport,” Journal of Physical Chemistry B 111, no. 9
James A. Elliott et al., “Atomistic simulation and molecular dynamics of model systems for perfluorinated ionomer membranes,” Physical Chemistry Chemical Physics 1, no. 20 (1999)
S.S. Jang et al., “Nanophase-Segregation and Transport in Nafion 117 from Molecular Dynamics Simulations: Effect of Monomeric Sequence,” Journal of Physical Chemistry B 108, no. 10 (March 11, 2004)
S.J. Paddison and J.A. Elliott, “Molecular Modeling of the Short-Side-Chain Perfluorosulfonic Acid Membrane,” Journal of Physical Chemistry A 109, no. 33 (August 25, 2005)
Stephen J. Paddison and James A. Elliott, “On the consequences of side chain flexibility and backbone conformation on hydration and proton dissociation in perfluorosulfonic acid membranes,” Physical Chemistry Chemical Physics 8, no. 18, http://dx.doi.org/10.1039/b602188c (accessed October 5, 2007).
E. Spohr, P. Commer, and A.A. Kornyshev, “Enhancing Proton Mobility in Polymer Electrolyte Membranes: Lessons from Molecular Dynamics Simulations,” Journal of Physical Chemistry B 106, no. 41 (October 17, 2002)
S. Urata et al., “Molecular Dynamics Simulation of Swollen Membrane of Perfluorinated Ionomer,” Journal of Physical Chemistry B 109, no. 9 (March 10, 2005)
A. Venkatnathan, R. Devanathan, and M. Dupuis, “Atomistic Simulations of Hydrated Nafion and Temperature Effects on Hydronium Ion Mobility,” Journal of Physical Chemistry B 111, no. 25 (June 28, 2007)
R. Devanathan, A. Venkatnathan, and M. Dupuis, “Atomistic Simulation of Nafion Membrane: I. Effect of Hydration on Membrane Nanostructure,” Journal of Physical Chemistry B 111, no. 28 (July 19, 2007)
M.K. Petersen and G.A. Voth, “Characterization of the Solvation and Transport of the Hydrated Proton in the Perfluorosulfonic Acid Membrane Nafion,” Journal of Physical Chemistry B 110, no. 37 (September 21, 2006)
Daniel Brandell et al., “Molecular dynamics studies of the Nafion (R), Dow (R) and Aciplex (R) fuel-cell polymer membrane systems,” JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 13, no. 10