## Slide 1: Doktorandi atesteerimisaruanne 2008/2009 õppeaasta kohta Süsinikmaterjalidel baseeruvate aktuaatorite dilatomeetrilised uuringud Janno Torop Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tehnika ja tehnoloogia õppekava Juhendajad: Prof. Alvo Aabloo Mati Arulepp (PhD)

## Slide 2: Uurimistöö
Publikatsioonid:
Janno Torop, Mati Arulepp, Jaan Leis, Andres Punning, Urmas Johanson, Alvo Aabloo. Low voltage linear actuators based on carbide-derived carbon powder. In: Proc. SPIE: Electroactive Polymer Actuators and Devices (EAPAD) SPIE 7287 (2009)
Käsitleb ioonvedelikku sisaldavate kolmekihiliste täiturite dilatomeetrilisi uuringuid. Kolmekihiline süsteem koosneb kahest karbiidsütt ja polümeeri sisaldavast elektrood kilest, mille vahel paikneb polümeerseparaator. Töö käigus mõõdeti elektroodide tasandiga ristsuunalise liigutuse maksumumäär erinevatel pingel ning leiti liigutuse ja süsteemi läbinud laengu vahelised seosed

## Slide 3: Uurimistöö
Publikatsioonid:
Urmas Johanson, Uno Mäeorg, Daniel Brandell, Andres Punning, Janno Torop, Maarja Kruusmaa, Alvo Aabloo. Electrode reactions in Cu-Pt coated Nafion® actuators. Artificial Muscle Actuators using Electroactive Polymers, 75 - 80 (2008)
Uuriti plaatinaelektroodidega ionomeertäiturile täiendava vasekihi sadestamise tulemusena kaasnevaid efekte. Nafioni mebraanis on mobiilseteks ioonideks Cu2+, mis täituri aktiveerimiseks kasutataval pingel (2 V) lahustustuvad ja sedanevad vastavatel elektroodidel. Leiti, et sadestunud vase kiht parandab elektroodkihi juhtivust täituri töö käigus.

## Slide 4: Uurimistöö
Patentne leiutis:
Aktuaator. Omanikud: Tartu Tehnoloogiad OÜ, Tartu Ülikool; Autorid: Jaan Leis, Mati Arulepp, Janno Torop, Urmas Johanson, Alvo Aabloo
Laboripraktika:
Research Institute for Cell Engineering, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Osaka, Japan
Ioonvedelikku ja süsiniknanotorusid sisaldavate kihiliste täiturite süntees geeli faasist. Erinevate elektrokeemiliste omadustega komposiit-täiturite valmistamine, varieerides süsiniknanotorude ja ioonvdelike sisaldust elektroodide kihis. Täiturite koostisesse karbiidsöe lisamisel tekkivate mõjurite väljaselgitamine.

## Slide 5: Õppetöö ja muud doktoritööga seotud ülesanded
Õpingud:
LOTI.01.001 Intellektuaalne omand
Juhendamine:
Friedrich Kaasiku bakalaureusetöö kaasjuhendaja
Muu:
ETF grant "Elektroaktiivsed polümeerseadmed ja nende juhtimine", Maarja Kruusmaa
Sihtfinantseerimine "Ioonsed elektroaktiivsed polümeersed materjalid, nende juhtimine ja rakendused", Alvo Aabloo